Technické podmínky výrobků

Hydroizolační stěrka

Jednosložková izolační hmota pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru na bázi vodné polyakrylátové disperze.

-Počáteční tahová přídržnost                                                                                min. 0,5MPa

-Tahová přídržnost po kontaktu s vodou                                                            min. 0,5MPa

-Tahová přídržnost po tepelném stárnutí                                                            min. 0,5MPa

-Vodotěsnost                                                                                                             žádný průnik

-Schopnost přemostění trhliny                                                                              min. 0,75mm

-Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování - rozmrazování                        min. 0,5N/mm2

Flexibilní lepící tmel

Technické parametry flexibilní rychletuhnoucí malty

| -Třída: -Doba zpracovatelnosti: -Otevřený čas: -Možnost korekce: -Pochozí (spárování): -Maximální tloušťka vrstvy: -Přídržnost: -Potřeba vody: | C2 FT S1 dle ČSN EN 12004 cca 30 min. 20 min. cca 5 min za cca 3 hodiny 10 mm min. 1 N/mm2 cca 0,20 l/kg |
| --- | --- |

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru i interiéru.

Vhodná i pro zvýšené statické namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů.

Spárovací hmota

Práškovitá, voděodolná, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

Technické údaje flexibilní spárovací hmoty

| -Třída dle EN 13888: | CG 2 W A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -Šířka spáry bez trhlin: |  | 1-8 mm |  |
| -Spotřeba materiálu: |  | 0,5 – 0,9 kg/m2 (podle formátu) /* |  |
| -Doba zpracovatelnosti: |  | cca 2 hodiny |  |
| -Potřeba vody: |  | 0,3 l/kg suché směsi |  |
| -Doba odležení: |  | cca 5 min. |  |
| -Pochůznost: |  | po cca 24 hod. |  |

Vnitřní malba

Vysoce paropropustný, jednosložkový, minerální nátěr pro povrchovou úpravu stěn a stropů v interiéru. Se sníženým obsahem emisních látek, bez obsahu konzervačních činidel.

-Hustota                                                                                     1,4kg/dm3

-Klasifikace podle lesku                                                           matný

-Kontrastní poměr (kryvost)                                              	třída 1 při 4 m2/l

-Odolnost proti oděru za mokra                                            třída 3

-Max. zrnitost                                                                            jemný

-Ekvivalentní difúzní tloušťka vzduchové vrstvy sd                    0,01m

Betonový potěr

- Jednosložková cementová podlahová hmota

- Báze anorganických plniv, pojiv a modifikovaných přísad

- Zrnitost směsi	4,0 mm

- Pevnost v tlaku 	min. 25 MPa

- Pevnost v tlaku za ohybu	min. 5 MPa

- Pochůznost min. 24 hod

- Reakce na oheň	A1

Keramická dlažba

- tl. dlažby 	min. 10,0 mm

- povrch	barva betonově šedá

- jakost	1. jakost

- nasákavost	E<0,5%GLA

- protiskluznost	R10

- Otěruvzdornost	4

- Rozměr rektifikovaný 	800x800 mm

Keramický obklad

- Tl. obkladu	8 – 10,0 mm

- Povrch	barva betonově šedá

- Jakost	1. jakost

- Nasákavost	E>10%

- Rozměr rektifikovaný	800x800 mm

Samonivelační stěrka

- Samonivelační stěrka na bázi cementů, jemnozrnných plniv a speciálních přísad

- Vysoká roztékavost a samonivelační schopnosti

- Použití v interiéru

- Pevnost v tlaku min. 30 MPa

- Pevnost v tahu a ohybu min. 7 MPa

- tloušťka 2-30 mm

- Reakce na oheň – A1

POD02 – akustický podhled

- tloušťka desky 12,5 mm, nad nosné profily instalovat minerální vatu tl. 20 mm

- děrovaná deska s rozptýleným kulatým děrováním

- zvukově pohltivé, tvarovaná a penetrovaná hrana

- třída reakce na oheň – A2-s1, d0

POD03 – akustický kulatý podhled

- rozměry – průměr 1200 mm, tloušťka 40 mm, barva bílá

- volně zavěšený panel, zavěšení dle návodu výrobce

- jádro panelu ze skelné vaty

- odolnost vůči vlhkosti

- jádro panelu nehořlavé, třída – A2-s1, d0

Dřevěný obklad stěn

Ilustrační obrázek keramického obkladu a dřevěného obkladu

Stolní chladicí vitrína

- Stolní chladící vitrína

- Kapacita: 200L

- Teplota: 0℃~12℃

- Led osvětlení

- Chromované police - nastavitelné

- Ventilovaný chladicí systém

- Digitální regulace teploty

Vybavení

- 2 police

- posuvné skleněné dveře (dveře)

- všechny strany ze skla

- dvojité zasklení

Čistící zóna

- Zabudovaná rohož s lemujícím hliníkovým rámem nebo povrchově montovaná varianta s náběhovým hliníkovým rámem výšky 12 mm nebo 16 mm.

- Nastavitelné rozestupy mezi profily od 3 mm do 15 mm

- Výška: kobercová vložka 14 mm.

- Rozměr hliníkového profilu: 11 x 31 mm

- Tloušťka hliníkového profilu 1,5 mm

Ilustrační obrázek

Poštovní schránky – Z03

- Větší schránky – celkem 54 ks

- Tělo schránky plech z pozinkované oceli tl. 0,55 mm, dvířka plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm, sklapka plech z nerez oceli tl. 0,8 mm, barva RAL 7016 – antracit (viz výpis zámečnických prvků)

- Rozměr schránky 300x220x385 mm (š x v x hl)

Ilustrační obrázek

- Menší schránky – celkem 36 ks

- Tělo schránky plech z pozinkované oceli tl. 0,55 mm, dvířka plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm, sklapka plech z nerez oceli tl. 0,8 mm, barva RAL 7016 – antracit (viz výpis zámečnických prvků)

- Rozměr schránky 300x110x385 mm (š x v x hl)

Květináč

Kompozitní materiál ze skelných vláken s betonovou povrchovou úpravou, rozměr cca 600 x 600 x 600 mm

Ilustrační obrázek

Lavička

Masivní dřevěné desky, spojeny nerezovými šrouby v nosný sendvič, spočívají na ocelových zinkovaných nohách opatřených práškovým vypalovacím lakem. Opěradlo tvoří jediná dřevěná deska na nosnících z pozinkované oceli opatřené práškovým vypalovacím lakem.

Ilustrační obrázek