Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Z01 – Nová hliníková sestava

- materiál rámu hliník, hloubka sloupků 10-326 mm, hloubka příček 10-294 mm, tloušťka zasklení 4-59 mm, tuhost sloupů 2,5-4092 cm4, pohledová šířka sloupu – příčky 55 mm

- součinitel prostupu tepla rámu Uf = 0,84 W/m2K, součinitel prostupu celého okna Uw = 0,9 W/m2K, spárová průvzdušnost AE 1300; ČSN EN 12152, odolnost proti zatížení větrem 2600 Pa ± 3900 Pa; ČSN EN 13116:2004

- výška hliníkové sestavy 2250 mm, spodní část do výšky 1000 mm v pevném provedení, horní část otvíravá a sklopná, barva rámu tmavě šedá

Z02 – Předokenní venkovní žaluzie

- předokenní venkovní žaluzie s lamelami ve tvaru písmene „C“ o šíři 6,5 cm, vedení žaluziemi vedeny hliníkovými vodícími lištami zajišťující stabilitu žaluzie ve větru, materiál profilů pozinkovaný plech, ovládání manuální (klikou)

- horní a dolní část žaluzie s rozdílným naklápěním

- montáž před okenní hliníkovou sestavu, krycí schránka včleněna pod obklad fasády

- šířka jednotlivé žaluzie 1510 mm, výška 2350 mm

Samolepící parozábrana

- samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované polyesterovou rohoží

Maloformátová vláknocementová krytina

- krytina ze čtvercových desek se dvěma zkosenými rohy

- krytina provedena na bázi cementu, buničiny, úmělých vláken

- rozměr – šablona 400 x 400 mm, barva dle stávajícího vzhledu

- pokládka na celoplošné bednění

Fasádní minerální vata

- minerální izolace z minerální plsti, pro nezatížené izolace vnějších stěn

- izolační deska tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, reakce na oheň A1

Pechový fasádní systém

- tl. min. 0,7 mm, maximální šíře fasádních pásu 500 mm

- krytí na dvojitou stojatou drážku

- barva tmavě šedá