Opravy asfaltových vozovek tryskovou technologií (asfaltový nátěr)

Oprava silnic jednou z nejmodernějších metod výspravy komunikací. Opravy silnic jsou pro řadu jejich majitelů nebo správců velkým oříškem – jak zajistit, aby byla silnice opravena kvalitně a současně aby byla její oprava finančně dostupná? Řešením jsou opravy silnic touto technologií.

Asfaltové nátěry představují technologie souvislé údržby, které slouží k obnově nebo zlepšení původních vlastností obrusné vrstvy vozovky. Jsou prováděny plošným postřikem pojiva provedeným na stávající podklad s následným podrcením kamenivem prvotřídní kvality. Asfaltový nátěr lze provádět v několika vrstvách dle požadavku zákazníka.

Tato metoda je vhodná pro rychlou a účinnou opravu výtluků, prasklin nebo k opravám odlupujícího se asfaltu tzv. lišajů. Použitím této technologie dochází k zamezení dalšího rozpadu komunikací a tím zvyšování nákladů na jejich opravy. Takto provedená oprava je co do výsledku velmi rychlá, levná a přitom trvanlivá.

Technologie není vhodná pro použití za deště nebo při teplotě vozovky pod + 5C nebo nad + 30C vzhledem k vlastnostem používaných kationaktivních asfaltových emulzí. Při nižších teplotách dochází ke snižování rychlosti a kvalitě štěpení těchto emulzí. Opravované místo musí být suché, nanejvýš mírně zavlhlé. Vysprávky se provádí obvykle za provozu s označením pracoviště dle vyhlášky č.99/1989 Sb.

Vhodné použití technologie:

- oprava výtluků, vyplnění a vodotěsné uzavření větších trhlin.(koroze povrchu, pro cesty se sníženými protismykovými vlastnostmi,pro prodloužení životnosti vozovek)

- lokální nebo celoplošná oprava vyžilých penetračních komunikací.

- zhotovení povrchu cyklo stezek a chodníků.

- V žádném případě nezvyšují nostnost vozovky !

Výhody tryskové technologie pro opravy silnic:

- operativní nasazení

- rychlost opravy

  - Oprava silnice velmi rychle a pohodlně. Zadavatelům se tak ušetří komplikace s omezováním dopravního provozu.

- vysoká kvalita trvanlivosti

  - Hlavní příčinou opravy silnic jsou výtluky, trhliny a výmoly. Pokud jsou opraveny jen volným překrytím, voda má velmi rychle přístup do podkladních vrstev a tím dochází k velmi rychlému obnovení prasklin. Takové opravy komunikací jsou neefektivní a v důsledku se výrazně prodražují.

  - Oprava tryskovou metodou pracuje pod vysokým tlakem, který zaručuje dokonalé spojení směsi emulze a kameniva s podkladem. Výrazně se tak prodlužuje životnost komunikace.

- opravy bez vyloučení provozu

  - Komunikaci upravenou touto metodou lze okamžitě po dokončení opravy plně využívat.

- šetrná technologie

  - Hledisko šetrnosti k životnímu prostředí nabývá při opravách silnic stále více na významu. I proto doporučujeme zvolit tuto technologii..

- cena oprav

  - Tato technologie je jedna z nejlevnějších možností, jak opravit silně poškozené komunikace rychle a kvalitně.

  - Komunikace musí být před dotyčnou opravou důkladně vyčištěna zametacím vozem

Technologický postup oprav:

Dvouvrstvý nátěr:

1. aplikace asf. emulze 2. podrcení - hrubší 3. aplikace asf. emulze frakce 4. podrcení - jemnější 5. zaválcování frakce