TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBKŮ

Dveře vnitřní – dřevěné

- dřevěné vnitřní dveře z CPL laminátu

- nerezové kování

- podrobnější specifikace viz. výpis dveří

Vnitřní malby

- jednosložková barva pro vnitřní použití

- disperzní matný nátěr pro vnitřní použití, ředitelný vodou, otěruvzdorný

- nátěr vhodný pro všechny vnitřní plochy jako je zdivo, beton, sádrokarton apod.

- nátěr s bělostí 92 %

- základní nátěr se provede ředěnou barvou 10 – 20 % vody, krycí nátěr se provede barvou ředěnou 5 – 10 % vody, časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy po zaschnutí předcházející vrstvy (sádrokarton základní nátěr do 5 % vody, krycí nátěr nejlépe neředit)

Podhled  - akustický kazetový podhled

Stropní akustický pohltivý podhled s viditelnou konstrukcí 600/600 mm :

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004, každá deska je vyměnitelná.

Podhledové desky s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí. Desky opatřené finální povrchovou úpravou, deska formátu 600x600xtl. dle výrobce mm. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1, barva bílá podobná RAL9010. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem

Heterogenní protikluzné PVC (vinyl) v rolích vyztužené skelným rounem

- heterogenní akustický zátěžový vinyl bez obsahu ftalátů

- vyztužení vrstvou ze skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost

- třída zátěže 34/42

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB

- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1%

- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN 433 je 0,05 mm

- odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN 423 je vynikající (třída excellent)

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

- protiskluznost dle DIN je R10

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů

Nátěr na radiátory:

- pro vrchní lesklé nátěry těles ústředního topení

- odolávající teplotě do 100 °C

- rychle schnoucí

- nanášení ve dvou vrstvách na suchý, čistý a odmaštěný povrch

- vodou ředitelná do 10 %