TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBKŮ (obrázky jsou pouze ilustrační)

Zdivo z pórobetonových tvárnic – dozdívání

- tloušťka zdiva  	(mm)				dle potřeby

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  		500

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB)  	48

- požární odolnost 					REI 180

Malta

- zdící malta pro zdění pórobetonových tvárnic

SDK deska tl. 12,5mm

- sádrokartonové desky (ve vlhkém prostředí impregnovány)

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  		              860

- plošná hmotnost (kg/m2)				             10,7

Omítka

- objemová hmotnost 		800 až 1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 			2 až 5 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu 		≥ 0,5 N/mm2

- přilnavost 				≥ 0,2 N/mm2

- nasákavost 			w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5

Keramický obklad

- 	keramický obklad o rozměru 300x300 mm

- 	barva dle výběru investora

-	lesklý povrch

-	výška keramického obkladu 2100 mm

Keramická dlažba

-	keramická dlažba o rozměru 600x600 mm

-	barva dle výběru investora

-	protiskluzový povrch R10

-	otěruvzdornost skupiny PEI4

- 	povrch matný

Štuková omítka

- zrno 0,5mm

- pevnost v tlaku 1,5 až 5 N/mm2

- přídržnost ≥ 0,1 N/mm2

- barva bílá

Dveře vnitřní – dřevěné

- dřevěné vnitřní dveře

- nerezové kování

- podrobnější specifikace viz. výpis dveří

Litý cementový samonivelační potěr

- Na bázi cementového pojiva, samonivelační

- Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 2100-2200 kg/m3

- Součinitel tepelné vodivosti	1,2 W/(m*K)

- Pevnost v tlaku min. 25MPa

- Pevnost za ohybu min. 5 MPa

Penetrace pro hydroizolační stěrku

- řešeno pomocí naředění hydroizolační stěrky v poměru 1:10 s čistou vodou

- Doba zrání min 48 hod.

Hydroizolační stěrka

- Flexibilní jednosložková silikátově-disperzní těsnící stěrka

- Pro vlhkostně zatížené prostředí

- průsak tlakovou vodou – 0 mm

- tahová přídržnost – min. 0,5 MPa

- celková tloušťka vrstvy – 2,0 mm ( 2 stěrkové vrstvy)

- pevnost v tahu – min. 2,0 MPa

Vnitřní malby

- jednosložková barva pro vnitřní použití

- disperzní matný nátěr pro vnitřní použití, ředitelný vodou, otěruvzdorný

- nátěr vhodný pro všechny vnitřní plochy jako je zdivo, beton, sádrokarton apod.

- nátěr s bělostí 92 %

- základní nátěr se provede ředěnou barvou 10 – 20 % vody, krycí nátěr se provede barvou ředěnou 5 – 10 % vody, časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy po zaschnutí předcházející vrstvy (sádrokarton základní nátěr do 5 % vody, krycí nátěr nejlépe neředit)

Podhled SDK do vlhkého prostředí

- SDK desky do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  		              860

- plošná hmotnost (kg/m2)				             10,7

Heterogenní protikluzné PVC bez obsahu ftalátu vyztužené skelným rounem

- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna

- ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní bakteriostatický účinek

- celková tloušťka materiálu 2,6 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm

- třída zátěže 34/42

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB

- schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A

- povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům

- odolnost vůči skvrnám dle EN 423 je vynikající

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je  ≤ 0,06 mm

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů

Základní antikorozní barva na kovy

- 1x základní antikorozní vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze

- Hustota				1,1-1,3 g/ml

- pH					9-10

- Hmotnostní sušina		45-55%

- Objemová sušina 			35-45%

- Protikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemická odolnost.

- tl. nátěru suché vrstvy 		50µm

- neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Disperzní akrylátový email na kovy

- 1x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze

- Hustota				1,15-1,25 g/ml

- pH					8,5-10

- Hmotnostní sušina			45-60%

- Objemová sušina 			35-50%

- Odolnost proti působení UV záření a povětrnostním vlivům, chemická odolnost.

- Odolný proti křídování a křehnutí.

- Podklad musí být opatřen základním antikorozním nátěrem doporučeným výrobcem.

- vydatnost 				7-10m2/kg

- neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.